CUS 161 (ZEBRA SERİSİ) ZEBRA PİKNİK MASASI (SIRTLIKLI)

Ürün demontaj olabilen 2 modülden oluşmalı ve biri sırtlıklı biri sırtlıksız olan 2 modül birbirine simetrik şekilde montajlanmalıdır. Her bir modülde konstrüksiyon için 1-1/4 lük boru kullanılıp , bükümleri radüs 90mm olacak şekilde üretilmelidir. Ergonomiye uygun açılara sahip olan bu üründe büküm ile şekillenen konstrüksiyon birbirini takip eden bir çizgide ilerlemelidir. Boru konstrüksiyonun dik olmayan noktalardaki açısı 105 derece olmalıdır. Masa altında devam eden konstrüksiyon ahşapların kenarlarından taşmamalı ve üst görünüşten gözükmemelidir. Oturak kısmı ile masa tablası arasında geçişi engelleyecek şekilde hiçbir bağlantı ve konstrüksiyon yapısı bulunmamalıdır. Boru konstrüksiyonun üzerine gelecek ahşapların altından bağlantı görevi görecek 3-5 mm kalınlığında lazer kesim tekniğiyle üretilen sac parçalar bütün bir sac kulak olarak kullanılacaktır.

2 modül birbirine konstrüksiyonun düz boru kısmından çektirilerek bağlanacaktır. Hiçbir ahşap bağlantı elemanı üstten gözükmeyecektir. Bağlantı için ahşaplar alttan her iki yandan ikişer adet spax ya da birer adet dübel kullanılarak ; oturulduğunda vücudun her hangi bir yerine temasında rahatsız etmeyecek şekilde bağlanacaktır. Ankraj olarak 3-5 mm lazer kesim kulaklar ile yere bağlanacaktır.

Konstrüksiyon bir araya getirildikten sonra işlem yapılacak yüzey ilk olarak SA 2.5 kalitesinde kumlanarak yüzey üzerindeki pas, yağ, cüruf vb. temizlenecektir.

Yüzeye ikinci proses olarak çinko esaslı 80 µ astar toz boya uygulanacak, son proses olarak polyester esaslı 80 µ toz boya uygulanarak renklendirilecektir.

Astar toz boya yüksek korozyon dirençli olacaktır. Son kat boya UV dayanımlı olacak, kurşun ihtiva etmeyecektir. Uygulama aşağıdaki normlara göre test edilip ilgili özelliklerde olacaktır,

-TS EN ISO 9227 normuna göre 1440 saat C5-M yüksek korozyon sınıfına uygun olacaktır.

- TS EN 6270-1 normuna göre 720 saat neme dayanıklı olacaktır.

- BS-EN 71-3:2013 ve A1:2014 normlarına göre toksik element içermeyecektir.

- Poliaromatik hidrokarbon (PAH) içermeyecektir.

- TS EN 71-2 normuna göre alevlenmeme özelliğine sahip olacaktır.

- TS EN 71-3 normuna göre element göçü bulunmayacak özelliğine sahip olacaktır.

- TS EN ISO 2409 normuna göre yapışma mukavemeti çok iyi seviyede olacaktır.

Oturma yeri yüksekliği 459±5 mm’dir.  Oturma yeri derinliği sırtlıksız modülde düz ahşaptan radüslü ahşaba 465±5mm , sırtlıllı modülde 468±5 olmalıdır. Oturma yüzeyi ile devam eden konstrüksiyon boru arasında 105 derece açı olmalıdır. Masa genişliği 735±2 mm olmalıdır. Masanın yerden yüksekliği ise 780±2 mm olmalıdır. Oturma yüzeyinden yere inen 105 derece açılı boru ile masanın taşıyıcısı olan yere dik boru arasında 68±2 mm düz boru olmalıdır. Üst görünüşten bakıldığında oturma yüzeyi ahşaplarının bitişi , masa yüzeyi ahşaplarının altında kalmalı, arası açık olmamalıdır.

Kullanılan ahşaplar 1. Sınıf fırınlanmış sarıçam veya karaçam olacak, beyaz çam (ladin) olmayacaktır. Ahşap mamullerin nem oranları %10-12 olacaktır. Mamullerin üzerinde çürük, özürlü, düşen ya da kısmen kaynamış budak olmayacaktır. Parça boyutunun 1/20 sini geçen yan ve yüzey çatlağı, renklenme, halka çatlakları, iç kabuk, çürük kovuk, böcek deliği, reçine kesesi, sulama (yalpaklık) vb. bulunmayacaktır. Yıllık halka kalınlığı azami 3mm olacaktır.

Ahşaplar yerleştirileceği yüzeylerde kendi arasında eşit dağılmış olarak yerleştirilmeli ve ölçüleri 60x(35±5)x1500 mm olacak şekilde üretilmelidir. Boru konstrüksiyona sac kulaklar yardımı ile montajlanıp , daha yüksekte kalması sağlanmalıdır. Oturma yüzeyi ahşapları boru konstrüksiyonun 90 mm radüs ile döndüğü yerlerde aynı formda 120.4±1 mm radüs olarak şekillendirilmeli ve sırtlıksız modülde, 5 adet düz ahşaptan sonra iki yanda da birer adet kullanılarak; sırtlıklı modülde 5 adet düz ahşaptan sonra bir adet kullanılarak sonlandırılmalıdır. Sırtlıkta da 3 adet düz ahşap kullanılmalıdır.

Piknik masası 4/6 kişinin oturmasına olanak sağlayacak şekilde tasarlanmalıdır.

Bank TSE (TS 7941) standartlarına uygun olarak üretilmeli ve belgeye sahip olmalıdır.