CUS 203 (PIET SERİSİ) PIET BİSİKLET PARKI

Ürün genel olarak borular ve saclardan oluşmalıdır. Saclar çerçeve ve taban kısımlarını. Borular ise sacların arasında bulunan iskelet kısmını oluşturmalıdır. 26,9 mm çaplı ST-37 malzemeden imal edilmiş borular kullanılmalıdır. Ürünün dış çerçeve kısımları ST-37 malzemeden imal edilmiş sacların lazer kesim yöntemiyle kesilmesi ve kaynaklanması ile oluşmalıdır. Çerçeve sacları, tüm boruların ağızlarının tamamını kapatacak ve dışardan ulaşılamayacak hale getirecek şekilde çevrelemelidir. Borular belirli aralıklarla sıralanarak hazne bölümünü oluşturmaktadır. Aralıklar birbirine eşit mesafelerde olmalı ve aralık merkezden merkeze 625 ±2 mm olmalıdır.

Ürün form olarak yandan bakıldığında, oldukça sade, minimal ve düz çizgiler ile iç yapısındaki yatay yerleştirilmiş boruların kesit görüntüsünün offseti şeklinde gözükecek bir çerçeveye sahip olmalıdır. Yan görüntüde borular gözükmeden yalnızca devamlı ve kesintisiz bir yüzey görünecek şekilde tasarlanmalıdır. Önden bakıldığında ise yan görüntünün tam aksine, boruların ön planda olduğu ve yan yüzeylerin, kesit kalınlıkları hariç neredeyse hiç gözükmediği şeklide tasarlanmış olmalıdır.

Konstrüksiyon bir araya getirildikten sonra işlem yapılacak yüzey ilk olarak SA 2.5 kalitesinde kumlanarak yüzey üzerindeki pas, yağ, cüruf vb. temizlenecektir.

Yüzeye ikinci proses olarak çinko esaslı 80 µ astar toz boya uygulanacak, son proses olarak polyester esaslı 80 µ toz boya uygulanarak renklendirilecektir.

Astar toz boya yüksek korozyon dirençli olacaktır. Son kat boya UV dayanımlı olacak, kurşun ihtiva etmeyecektir. Uygulama aşağıdaki normlara göre test edilip ilgili özelliklerde olacaktır,

-TS EN ISO 9227 normuna göre 1440 saat C5-M yüksek korozyon sınıfına uygun olacaktır.

- TS EN 6270-1 normuna göre 720 saat neme dayanıklı olacaktır.

- BS-EN 71-3:2013 ve A1:2014 normlarına göre toksik element içermeyecektir.

- Poliaromatik hidrokarbon (PAH) içermeyecektir.

- TS EN 71-2 normuna göre alevlenmeme özelliğine sahip olacaktır.

- TS EN 71-3 normuna göre element göçü bulunmayacak özelliğine sahip olacaktır.

- TS EN ISO 2409 normuna göre yapışma mukavemeti çok iyi seviyede olacaktır.

Ürünün genişliği  120 ±2 mm olmalıdır. Ürün yüksekliği 850±2 mm, derinliği ise üst kısımda 795±2 mm alt kısımda ise 500 ±2 mm olmalıdır.

Bisiklet parkı TSE (TS 11782) standartlarına uygun olarak üretilmeli ve belgeye sahip olmalıdır.